1真空镀膜vacuum coating：在处于真空下的基片上制取膜层的一种方法。

2基片substrate：膜层承受体。

3试验基片testing substrate：在镀膜设备开始、镀膜过程中或镀膜结束后用作测量和(或)试验的基片。

4镀膜材料coating material：用来制取膜层的原材料。

5蒸发材料evaporation material：在真空蒸发中用来蒸发的镀膜材料。

6溅射材料sputtering material：有真空溅射中用来溅射的镀膜材料。

7膜层材料(膜层材质)film material：组成膜层的材料。

8蒸发速率evaporation rate：在给定时间间隔内,蒸发出来的材料量,除以该时间间隔

9溅射速率sputtering rate：在给定时间间隔内,溅射出来的材料量,除以该时间间隔。

10沉积速率deposition rate：在给定时间间隔内,沉积在基片上的材料量,除以该时间间隔和基片表面积。

11镀膜角度coating angle：入射到基片上的粒子方向与被镀表面法线之间的夹角。